| DENEY ADI |  | METOT |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | TSE | ASTM |
| 1 | Toplam Asit Numarası Tayini (Renk Belirteç Metodu) * | TS 9178 ISO 6618 | ASTM D 974 |
| 2 | Toplam Baz Numarası Tayini (Renk Belirteç Metodu) | TS 9178 ISO 6618 | ASTM D 974 |
| 3 | Toplam Asit Numarası Tayini (Potansiyometrik Metot) | TS 2432 EN 12634 | ASTM D 664 |
| 4 | Toplam Baz Numarası Tayini (Potansiyometrik Metot) | TS ISO 3771 | ASTM D 2896 |
| 5 | Kinematik Viskozite Tayini * | TS EN ISO 3104 | ASTM D 445 |
| 6 | Viskozite İndisi Hesaplanması | TS ISO 2909 | ASTM D 2270 |
| 7 | Yoğunluk Tayini (Hidrometre Yöntemi) * | TS 1013 EN ISO 3675 | ASTM D 1298 |
| 8 | pH Tayini- Su Kalitesi* | TS EN ISO 10523 | - |
| 9 | pH Tayini- Motor Antifrizleri, Pas Önleyicileri ve Soğutucular İçin | TS 4614 | ASTM D 1287 |
| 10 | İletkenlik Tayini | TS 9748 EN 27888 | - |
| 11 | Parlama Noktası Tayini- Cleveland Açık Kap Yöntemi | TS EN ISO 2592 | ASTM D 92 |
| 12 | Su Miktarı Tayini (Kulometrik Karl Fischer Titrasyon Yöntemi) | TS 6147 EN ISO 12937 | ASTM D 6304 |
| 13 | Akma Noktası Tayini | TS 1233 ISO 3016 | ASTM D 97 |
| 14 | ASTM Rengi Tayinİ | TS 1713 ISO 2049 | ASTM D 1500 |
| 15 | Partikül Sayımı Deneyi ve Partikül Kirlenmesinin Sınıflandırılması | TS ISO 4406 | ASTM D 7596 |
| 16 | Kırma İndisinin Tayini | TS 4368 ISO 5661 | ASTM D 1218 |
| 17 | Yağların Sudan Ayrılma Özelliği Tayini | TS 6122 ISO 6614 | ASTM D 1401 |
| 18 | Sabunlaşma Sayısı Tayini (Renk Belirteç Titrasyon Metodu) | TS 4730 ISO 6293-1 | ASTM D 94 |
| 19 | Pas Önleme Özellikleri Tayini Demir Talaşı/ Süzgeç Kâğıdı Yöntemi | TS 5208 | ASTM D 4627 |
| 20 | Pas Önleme Özelliklerinin Tayini (Nem Odası Metodu) | TS 10478 | ASTM D 1748 |
| 21 | Soğutma Eğrisi Analizi | TS 13526 | ASTM D 6200 |
| 22 | Bakır Şerit Korozyonu Tayini | TS 2741 EN ISO 2160 | ASTM D 130 |
| 23 | Yapay Atmosferlerde Korozyon Deneyleri-Tuz Püskürtme Deneyleri | İç Metot | - |
| 24 | Yapısal Ürün Karşılaştırma | FTIR | - |
| 25 | Buharlaşabilir Korozyon Önleyicilik (VCI Testi) | TL 8135-0043 | - |
| 26 | Delinme Gerilimi Tayini | TS 3989 EN 60156 | - |
| 27 | Güç Faktörü (tan δ) Tayini | TS EN 60247 | - |
| 28 | Trafo Yağlarında Oksidasyon Katığı Miktar Tayini | FTIR |  |
| 29 | Emülsiyon Kararlılığının Tayini | TS 5353 | - |
| 30 | Alkalinite Tayini (Titrimetrik Metot) | TS 5786 | - |
| 31 | FAME (Fatty Acid Methyl Ester) Kompozisyon Analizi (GC) | TS EN 14105 | - |
| 32 | Refraktometre Testi (El Tipi Refraktometre Yöntemi) | İç Metot | - |
| 33 | Petrol Ürünlerinde Bulutlanma Noktası Tayini | İç Metot | - |
| 34 | Korozyon Testi-Elektrokimyasal Empedans Spektroskopisi Yöntemi | İç Metot | - |
| 35 | Köpürme Özelliği Tayini (Cnomo Metodu) | İç Metot | - |
| 36 | Yabancı Yağ Uzaklaştırma (Santrifüj Yöntemi) | İç Metot | - |
| 37 | Emülsiyonlarda Klorür Tayini | Test Kiti | - |
| 38 | Emülsiyonlarda Sertlik Tayini | Test Kiti | - |
| 39 | Emülsiyonlarda Bakır Miktarı Tayini | Test Kiti | - |
| 40 | Bakteri-Mantar Testi (Test Kiti) | Test Kiti | - |

(*) işareti ile gösterilen testler akreditasyon kapsamı dahilindedir.